SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiOR)

Zadanie: Bezpieczne Boisko Wielofunkcyjne na III Osiedlu

Lokalizacja: Konin, woj. wielkopolskie

Zamawiający: Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie

# I. WSTĘP

- 1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) określa wymagania techniczne dotyczące sposobu wykonania i odbioru robót w ramach zadania pn. „Bezpieczne Boisko Wielofunkcyjne na III Osiedlu”.

- 2. STWiOR stanowi dokument uzupełniający Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz dokumentację projektową, stanowiące integralne części umowy.

- 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy STWiOR a dokumentacją projektową, nadrzędna pozostaje dokumentacja projektowa, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym.

# II. ZAKRES ROBÓT

- 1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni poliuretanowej i przekazanie odpadów do utylizacji zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami.

- 2. Wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nowej nawierzchni poliuretanowej boiska.

- 3. Remont ogrodzenia z siatki plecionej stalowej.

- 4. Renowacja istniejącej bieżni z nawierzchnią poliuretanową.

- 5. Naprawa fragmentów nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

- 6. Dostawa i montaż nowych elementów wyposażenia sportowego zgodnie z wymaganiami norm.

# III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

- 1. Wszystkie użyte materiały muszą:
  - posiadać aktualne deklaracje właściwości użytkowych (DoP),
  - być oznakowane znakiem CE,
  - spełniać wymagania odpowiednich norm krajowych i europejskich (PN i PN-EN).

- 2. Nawierzchnia poliuretanowa:
Nawierzchnie powinny spełniać minimalne parametry określone w normach, w tym PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni poliuretanowych, oraz normę DIN 18035-6:2014 dotycząca bezpieczeństwa ekologicznego (zawartość metali ciężkich). Dodatkowo, nawierzchnie powinny mieć odpowiednią grubość, jednorodną fakturę i kolor oraz minimalne poniżej podane parametry:

| Minimalne podstawowe parametry nawierzchni o grubości 13 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie |  | ≥ 0,88Mpa |
| Wydłużenie przy zerwaniu |  | ≥ 137% |
| Odporność na działanie kolców - Spadek wytrzymałości na rozciąganie - Spadek wydłużenia przy zerwaniu |  | ≤8% ≤13% |
| Ścieralność wg Tabera |  | ≤ 0,3g |
| Przepuszczalność dla wody |  | ≥ 386mm/h |
| Tarcie (odporność na poślizg) | Powierzchnia sucha | 98±5 |
|  | Powierzchnia mokra | 79±5 |
| Amortyzacja w temp. 23oC |  | 39%±2 |
| Odkształcenie pionowe w temp. 23oC |  | 1,7mm ± 0,2 |
| Odporność na starzenie, stopnie skali szarej |  | 5 |

- 3. Siatka ogrodzeniowa:
  - stalowa, ocynkowana, odporna na korozję, zgodna z PN-EN 10223-6.

- 4. Kostka brukowa:
  - betonowa, min. grubość 6 cm, mrozoodporna, klasa ścieralności min. 3.

- 5. Sprzęt sportowy:
  - zgodny z PN-EN 748, PN-EN 1270, PN-EN 1510 lub innymi odpowiednimi normami,
  - dopuszczony do użytkowania w placówkach oświatowych.

# IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

- 1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego aktualne badania UDT (jeśli dotyczy).

- 2. Myjki ciśnieniowe do czyszczenia nawierzchni – moc min. 3,5 kW.

- 3. Maszyny do aplikacji nawierzchni poliuretanowej – kalibrowane, zapewniające jednorodność warstwy.

# V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- 1. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z:
  - obowiązującymi przepisami i normami,
  - zasadami wiedzy technicznej.

- 2. Warunki wykonania nawierzchni poliuretanowej:
  - temperatura powietrza powyżej 10°C,
  - brak opadów i wilgoci w podłożu.

- 3. Podbudowa:
  - odpowiednio zagęszczona (IŚ ≥ 1,03 dla warstw stabilizowanych mechanicznie),
  - zgodna z projektem i warunkami gruntowo-wodnymi.

- 4. Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ochrony środowiska.

# VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 1. Każdy etap prac podlega:
  - odbiorom cząstkowym,
  - odbiorowi końcowemu.

- 2. W ramach kontroli należy wykonywać:
  - badania laboratoryjne materiałów,
  - próby przyczepności, wytrzymałości i grubości nawierzchni.

- 3. Wykonawca jest zobowiązany do:
  - dokumentowania jakości (atestów, protokołów, badań),
  - udostępnienia dokumentów Zamawiającemu i nadzorowi.

# VII. ODBIÓR ROBÓT

- 1. Odbiór końcowy robót odbywa się na podstawie:
  - protokołu odbioru,
  - dokumentacji powykonawczej,
  - wizji lokalnej.

- 2. Niedopuszczalne są usterki wpływające na:
  - bezpieczeństwo użytkowników,
  - trwałość i funkcjonalność obiektu.

- 3. Protokół końcowy podpisuje komisja z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

# VIII. PRZEPISY ZWIĄZANE (stan prawny: czerwiec 2025)

- 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- 2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

- 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – zeszyty ITB (aktualne wytyczne).

- 4. Normy zharmonizowane i krajowe, m.in.:
  - PN-EN 14877 – Nawierzchnie syntetyczne sportowe
  - PN-EN 12235 – Metody badania sprężystości nawierzchni
  - PN-EN 15330-1 – Nawierzchnie syntetyczne do sportów zespołowych (sztuczna trawa)
  - PN-EN 748 – Bramki do piłki nożnej
  - PN-EN 1270 – Kosze do koszykówki
  - PN-EN 1510 – Urządzenia lekkoatletyczne

Uwagi Końcowe:

Roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i zasadami BHP.

Materiały dopuszczone do stosowania muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.

Po zakończeniu prac obowiązkowe przekazanie instrukcji użytkowania, konserwacji oraz dokumentacji powykonawczej.