Konin, dnia 18.05.2026r.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Nr sprawy: 4/P/2026

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)

REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE

# 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

## 1.1. Wymagania ogólne

### 1.1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest określenie wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:

– remontem nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych oraz wewnętrznej drogi dojazdowej zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, krawężników i elementów zagospodarowania terenu,

- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1/2,

- montaż oporników betonowych i donic prefabrykowanych,

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej,

- wykonanie oznakowania poziomego 49 miejsc parkingowych farbą drogową grubowarstwową,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej projekt powykonawczy, inwentaryzację geodezyjną, komplet protokołów badań i odbiorów, zestawienie wbudowanych materiałów z atestami i deklaracjami zgodności, oświadczenie kierownika budowy, dokumentację fotograficzną, instrukcję użytkowania oraz kartę gwarancyjną.

### 1.1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWiOR stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego na etapie realizacji, kontroli jakości oraz odbioru robót objętych zamówieniem.

### 1.1.3. Zakres robót objętych STWiOR

Zakres obejmuje wszystkie roboty wskazane w:

– dokumentacji projektowej,

– OPZ,

– SWZ,

– TPCR,

- oraz roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

### 1.1.4. Wymagania ogólne

Wykonawca odpowiada za jakość robót, zgodność z dokumentacją projektową, OPZ, STWiOR, normami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania w budownictwie.

# 2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

# SST 01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

### 2.1.1. Zakres robót

Zakres obejmuje:

– rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych

– rozbiórkę istniejących krawężników i gazonów

- frezowanie nawierzchni asfaltowej

– wywóz i utylizację odpadów zgodnie z przepisami,

– roboty przygotowawcze i porządkowe.

### 2.1.2. Wymagania techniczne

– roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ppoż.,

– odpady segregować i przekazywać do uprawnionych odbiorców,

– podłoże po rozbiórkach oczyścić i przygotować do dalszych robót.

### 2.1.3. Kontrola jakości

– ocena kompletności rozbiórek,

– sprawdzenie usunięcia gruzu i zanieczyszczeń,

– weryfikacja zgodności z dokumentacją.

## SST 02 – ROBOTY ZWIĄZANE Z PODBUDOWAMI

### 2.2.1. Zakres robót

– wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0–31,5 mm, gr. 15 cm,

- Oczyszczenie mechaniczne podbudowy

### 2.2.2. Wymagania techniczne

– kruszywo zgodne z PN-EN 13242,

– zagęszczenie min. Is ≥ 1,03,

– warstwy układać równomiernie i zagęszczać mechanicznie,

– tolerancja równości ±1 cm.

### 2.2.3. Kontrola jakości

– badania zagęszczenia,

– pomiary grubości warstw,

– kontrola równości.

## SST 03 – KRAWĘŻNIKI DROGOWE

### 2.3.1. Zakres robót

– Ułożenie oporników betonowych szarych 30x8x100cm na ławie betonowej i podsypce cementowo piaskowej,

### 2.3.2. Wymagania techniczne

– oporniki betonowe zgodne z PN-EN 1340,

– ława betonowa z betonu C12/15,

– spoiny wypełnione zaprawą cementową.

### 2.3.3. Kontrola jakości

– pomiary linii i niwelety,

– kontrola stabilności osadzenia.

## SST 04 – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

### 2.4.1. Zakres robót

– lokalna niwelacja istniejącej nawierzchni z kostki brukowej

– ułożenie nawierzchni z kostki brukowej  pod podjazdem dla osób niepełnosprawnych szerokość 2,10m długość 22,0m),

### 2.4.2. Wymagania techniczne

– kostka betonowa zgodna z PN-EN 1338,

– podsypka zagęszczona do uzyskania stabilnej powierzchni,

– kostkę układać zgodnie z kierunkiem spadków i projektowaną niweletą,

– tolerancja równości ±8 mm na łacie 4 m.

### 2.4.3. Kontrola jakości

– pomiary równości,

– kontrola spoin i wypełnienia,

– sprawdzenie stabilności nawierzchni.

## SST 05 – WYPEŁNIENIE DONIC SUBSTRATEM

### 2.5.1. Zakres robót

– wypełnienie donic betonowych substratem o strukturze gruzełkowatej, min. grubość 30 cm

### 2.5.2. Wymagania techniczne

– substrat uniwersalny o pH 5,5–6,5,

– zawartość próchnicy min. 30%,

– frakcja 0–20 mm,

– brak zanieczyszczeń mineralnych i organicznych.

### 2.5.3. Kontrola jakości

– ocena wizualna,

– pomiar grubości warstwy,

– sprawdzenie równomiernego rozłożenia.

## SST 06 – Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1/2

### 2.6.1. Zakres robót

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

- wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S 50/70 KR1/2 gr. 5 cm,

- zabezpieczenie połączeń roboczych masą zalewową na gorąco.

### 2.6.2. Wymagania techniczne

- mieszanka zgodna z PN-EN 13108 oraz WT-2,

- temperatura układania zgodna z kartą technologiczną,

- zagęszczenie zgodne z wymaganiami KTN,

- równość: tolerancja ±8 mm na łacie 4 m.

### 2.6.3. Kontrola jakości

- sprawdzenie temperatury mieszanki przy wbudowaniu,

- pomiary równości i grubości,

- kontrola zagęszczenia.

## SST 08 – Oznakowanie poziome miejsc parkingowych

### 2.8.1. Zakres robót

- wykonanie oznakowania poziomego farbą drogową grubowarstwową,

- wyznaczenie 45 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5 × 5,0 m.

### 2.8.2. Wymagania techniczne

- farba zgodna z WT-1 „Oznakowanie poziome dróg”,

- podłoże oczyszczone i suche,

- linie o szerokości zgodnej z przepisami,

- odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne.

### 2.8.3. Kontrola jakości

- pomiar wymiarów miejsc parkingowych,

- ocena jakości powłoki malarskiej,

- sprawdzenie przyczepności i równomierności.

## 3. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z umową.

## 4.NAZWY I KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

Główny kod CPV:

45 00 00 00-7 Roboty budowlane

Kody dodatkowe:

- 45 23 32 20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- 45 23 31 20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

- 45 23 32 21-4 Malowanie nawierzchni

- 45 23 32 23-8 Wymiana nawierzchni drogowej

- 44 11 42 00-4 Produkty betonowe

- 45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45 23 33 20-8 Fundamentowanie dróg

- 45 11 13 00-1 Roboty rozbiórkowe

- 45 23 32 90-8 Instalowanie znaków drogowych

- 34 92 84 70-3 Elementy oznakowania

- 71 35 50 00-1 Usługi pomiarowe

## 5. ZAŁĄCZNIKI

- Rysunki A-1, K-1,